IPN POLYMER, que está compuesto por aceite de ricino TDI, acrilonitrilo, promotor, iniciador y solvente orgánico, es una especie de recubrimiento especial de dos componentes compuesto por aditivos especiales, pigmentos antioxidantes y materiales colorantes.

SOLICITUD

Sustratos: Se utiliza para la protección contra la corrosión de la superficie de la estructura de acero, superficie no metálica, puente, tanque de agua, gabinete de gas, tanque de aceite, tubería enterrada, energía, tanque de aceite, metalurgia, industria química y civil.

# ESPECIFICACIONES

| PARAMETROS BASICOS | Color | Varios colores |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brillo | Glossy |  |  |
|  | Contenido solido | 60~65% |  |  |
|  | Espesor de película seca | 40µm |  |  |
|  | Volumen teórico | 150g/m2 |  |  |
|  | punto de inflamabilidad | 26°C |  |  |
|  | Tiempo de secado (25 ° C) | Surface≤4h, full≤24h, endurecimiento completo 7d |  |  |
| Intervalo de repintado | Temperatura del sustrato | 5°C | 25°C | 40°C |
|  | Más corto | 24h | 12h | 8h |
|  | Más largo | Unlimited |  |  |
| Pintura frontal a juego | Imprimación de la serie de silicato de zinc soluble en alcohol, sin base de agua, imprimación epoxi rica en zinc, imprimación antioxidante de bajo tratamiento superficial, revestimiento de red interpenetrante, pintura especial para eliminar óxido, imprimación de fosfato de zinc, pintura antioxidante de hierro epoxi mica, etc. |  |  |  |
| Pintura a juego al revés | Revestimiento de red interpenetrante, revestimiento de fluorocarbono, etc. |  |  |  |

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Una buena preparación de la superficie y seguir la declaración del método / procedimiento de sistema recomendado de Maiqi es una recomendación ideal para la aplicación de la pintura Maiqi IPN8710.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Pulverización: pulverización sin aire o pulverización con aire. Se recomienda la pulverización sin aire a alta presión. La viscosidad y el diluyente de presión de aire no deben exceder 1096; de lo contrario, el rendimiento del recubrimiento se verá afectado.

Recubrimiento con brocha: se recomienda su uso en prerrevestimientos y revestimientos de áreas pequeñas, pero debe alcanzar el espesor de película seca especificado.

Cuando la temperatura del sustrato de construcción exterior es inferior a 5 ° C, la reacción de curado de los componentes ay B se ralentizará o se detendrá, por lo que no es adecuado para la construcción.

Nota: Para agregar la reflectancia de la pintura, realce agregando perlas de vidrio de la especificación requerida, ya sea mezclando a granel o dejando caer o untando las mismas sobre la superficie aplicada en condición húmeda.

Precaución: Una dilución excesiva podría provocar combaduras y escurrimientos.

SISTEMA DE PINTURA TÍPICO

| Pintura anticorrosiva Masterlock 79 IPN8710 | Pintura anticorrosiva Masterlock 79 IPN8710 | 1-2 capas |
| --- | --- | --- |

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

En condiciones secas y frescas, la estabilidad durante el almacenamiento puede durar hasta 18 meses en envases sellados originales.

Eliminación: según la orientación y las legislaciones de la autoridad local, por ejemplo, mediante vertedero controlado. En caso de duda, consulte con la autoridad local. No vaciar en desagües, alcantarillas u otros cursos de agua.

Precaución: Se recomienda encarecidamente no mantener abiertos los bidones medio usados, ya que forman una piel en la capa superior.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Evite el contacto con la piel y los ojos. Use ropa protectora adecuada, como overoles, gafas, mascarilla antipolvo y guantes. Usa una crema protectora. Son aplicables otras prácticas industriales.

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada en el área donde se aplica el producto. No respire los vapores o aerosoles.

MSDS está disponible a pedido para el manejo seguro de este producto.

PRIMEROS AUXILIOS

Ojos: En caso de salpicaduras accidentales, enjuague los ojos con agua tibia inmediatamente y busque atención médica.

Piel: Lave la piel concienzudamente con agua y jabón o con un limpiador industrial aprobado. NO USE solventes ni diluyentes.

Inhalación: Salga al aire libre, afloje el collar y mantenga al paciente en reposo.

Ingestión: En caso de ingestión accidental NO INDUZCA EL VÓMITO. Obtenga atención médica inmediata.