La imprimación epoxi a prueba de óxido es un recubrimiento preparado a partir de resina epoxi, pigmento a prueba de óxido, pigmento estabilizador de óxido, inhibidor de corrosión y solvente orgánico.

SOLICITUD

| Tiempo de secado | h | ≤4 |
| --- | --- | --- |
| Adhesion | Grade | 1 |
| Flexibilidad | mm | 1 |
| Contenido solido | - | 55% |
| Dureza | - | 0.6 |
| Fuerza de impacto | - | 50kg/cm2 |

Una buena preparación de la superficie y seguir la declaración del método / procedimiento de sistema recomendado  es una recomendación ideal para la aplicación de la pintura antioxidante roja de hierro epoxi

La temperatura del sustrato no debe ser inferior a 5 ° C y al menos 3 ° C superior a la temperatura del punto de rocío del aire (la temperatura y la humedad relativa se medirán cerca del sustrato). Por lo general, se requiere una buena ventilación para asegurar un secado adecuado de la pintura.

Consiga una superficie buena y limpia eliminando todos los contaminantes mediante limpieza y secado. Todos los rastros de agentes desmoldantes deben eliminarse antes de pintar. Aplica una capa de imprimación Maiqi.

Aplicar una buena capa o dos manos nominales con un spray o rodillo adecuado y obtener la cobertura deseada.

# Métodos de aplicacion

# Pulverización: pulverización sin aire o pulverización con aire. Se recomienda la pulverización sin aire a alta presión. Se debe prestar atención al ajuste de la viscosidad y la presión del aire del recubrimiento al rociar con aire. El diluyente no debe exceder el 10%; de lo contrario, el rendimiento del recubrimiento se verá afectado.

Recubrimiento con brocha: se recomienda su uso en prerrevestimientos y revestimientos de áreas pequeñas, pero debe alcanzar el espesor de película seca especificado.

Precaución: Una dilución excesiva podría provocar combaduras y escurrimientos.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

En condiciones secas y frescas, la estabilidad durante el almacenamiento puede durar hasta 18 meses en envases sellados originales.

MANEJO

Eliminación: según la orientación y las legislaciones de la autoridad local, por ejemplo, mediante vertedero controlado. En caso de duda, consulte con la autoridad local. No vaciar en desagües, alcantarillas u otros cursos de agua.

Precaución: Se recomienda encarecidamente no mantener abiertos los bidones medio usados, ya que forman una piel en la capa superior.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Evite el contacto con la piel y los ojos. Use ropa protectora adecuada, como overoles, gafas, mascarilla antipolvo y guantes. Usa una crema protectora. Son aplicables otras prácticas industriales.

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada en el área donde se aplica el producto. No respire los vapores o aerosoles.

MSDS está disponible a pedido para el manejo seguro de este producto.

PRIMEROS AUXILIOS

Ojos: En caso de salpicaduras accidentales, enjuague los ojos con agua tibia inmediatamente y obtenga atención médica.

Piel: Lave la piel concienzudamente con agua y jabón o con un limpiador industrial aprobado. NO USE solventes ni diluyentes.

Inhalación: Salga al aire libre, afloje el collar y mantenga al paciente en reposo.

Ingestión: En caso de accidente

ingestión NO INDUZCA EL VÓMITO. Obtenga atención médica inmediata.

.