ACERO POLIURETANO / ACABADO METÁLICO

Una capa superior de curado a temperatura ambiente de dos componentes está compuesta de resina acrílica hidroxilo especial como material base, agente de curado de isocianato de trímero amarillo constante, pigmentos, rellenos, solubilizantes y aditivos.

SOLICITUD

Sustratos: se utiliza para estructuras de acero de puentes grandes, maquinaria portuaria, maquinaria de ingeniería, contenedores, barcos, tanques de gas, tanques de almacenamiento, tanques esféricos de alta presión, centrales hidroeléctricas, subestaciones, torres de transmisión, chimeneas, señales de aviación, etc. , que requieren protección y decoración a largo plazo.

## ESPECIFICACIONES

| Parametros Basicos | Color | Colores Varios |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brillo | Glossy |  |  |
|  | Contenido solido | 55~65% |  |  |
|  | Espesor de película seca | 60µm |  |  |
|  | Volumen teórico | 180~200g/m2 |  |  |
|  | punto de inflamabilidad | 27°C |  |  |
|  | Tiempo de secado (25 ° C) | Surface≤4h, full≤24h, endurecimiento completo 7d |  |  |
| Intervalo de repintado | Temperatura del sustrato | 10°C | 25°C | 30°C |
|  | Más corto | 24h | 14h | 8h |
|  | Más largo | Ilimitada |  |  |
| Pintura frontal a juego | Imprimación de la serie de silicato de zinc soluble en alcohol a base de agua, imprimación epoxi rica en zinc, imprimación antioxidante de bajo tratamiento superficial, imprimación especial de fosfato de zinc para pintura antioxidante, pintura antioxidante de hierro epoxi mica, etc. |  |  |  |
| Pintura a juego al revés | Ninguna |  |  |  |

PREPARACION SUPERFICIE

La temperatura del sustrato no debe ser inferior a 5 ° C, y al menos 3 ° C más alta que la temperatura del punto de rocío del aire (la temperatura y la humedad relativa se medirán cerca del sustrato), y la humedad relativa no debe ser superior al 65%. Por lo general, se requiere una buena ventilación para asegurar un secado adecuado de la pintura.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Pulverización: pulverización sin aire o pulverización con aire. Se recomienda la pulverización sin aire a alta presión. Se debe prestar atención al ajuste de la viscosidad y la presión del aire del recubrimiento al rociar con aire. El diluyente no debe exceder el 10%; de lo contrario, el rendimiento del recubrimiento se verá afectado.

.

ACERO POLIURETANO / ACABADO METÁLICO

Recubrimiento con brocha: se recomienda su uso en prerrevestimientos y revestimientos de áreas pequeñas, pero debe alcanzar el espesor especificado de mil películas.

Cuando la temperatura del sustrato de construcción exterior es inferior a 5 ° C, la reacción de curado de los componentes ay B se ralentizará o se detendrá, por lo que no es adecuado para la construcción.

Precaución: Una dilución excesiva podría provocar combaduras y escurrimientos.

SISTEMA DE PINTURA TÍPICO

Capa superior de poliuretano acrílico Masterlock 80

•  1 capa

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

En condiciones secas y frescas, la estabilidad durante el almacenamiento puede durar hasta 18 meses en envases sellados originales.

Eliminación: según la orientación y las legislaciones de la autoridad local, por ejemplo, mediante vertedero controlado. En caso de duda, consulte con la autoridad local. No vaciar en desagües, alcantarillas u otros cursos de agua.

Precaución: Se recomienda encarecidamente no mantener abiertos los bidones medio usados, ya que forman una piel en la capa superior.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Evite el contacto con la piel y los ojos. Use ropa protectora adecuada, como overoles, gafas, mascarilla antipolvo y guantes. Usa una crema protectora. Son aplicables otras prácticas industriales.

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada en el área donde se aplica el producto. No respire los vapores o aerosoles.

MSDS está disponible a pedido para el manejo seguro de este producto.

PRIMEROS AUXILIOS

Ojos: En caso de salpicaduras accidentales, enjuague los ojos con agua tibia inmediatamente y busque atención médica.

Piel: Lave la piel concienzudamente con agua y jabón o con un limpiador industrial aprobado. NO USE solventes ni diluyentes.

Inhalación: Salga al aire libre, afloje el collar y mantenga al paciente en reposo.

Ingestión: En caso de ingestión accidental NO INDUZCA EL VÓMITO. Obtenga atención médica inmediata.