Se preparó una imprimación antioxidante de alto espesor con resina epoxi modificada como material base, agente de curado de amina, pigmento antioxidante, relleno de escamas y óxido de hierro rojo.

.

Solicitud

Sustratos: Se utiliza como pintura antioxidante para muelles, astilleros, maquinaria pesada, plantas de energía, equipos químicos, maquinaria minera, estructuras de acero hidráulicas y otras estructuras de acero.

# Especificaciones

| Parametros basico | Color | Roja Hierro |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gloss | Semi-glossy |  |  |
|  | Contenido Solido | 70% |  |  |
|  | Espesor de peliculas seca | 100µm |  |  |
|  | Volumen teorico | 280/m² |  |  |
|  | Punto de inflamibilidad | 27°C |  |  |
|  | Tiempo de secado (25°C) | Surface≤2h, actual drying time≤24h, complete curing 7d |  |  |
| Intervalo de repintado | Temperatura de sustrato | 5°C | 25°C | 40°C |
|  | Mas corto | 36h | 20h | 14h |
|  | Mas largo | 3 months |  |  |
| Pintura frontal a juego | Imprimación serie sin silicato de zinc, imprimación epoxi rica en zinc. |  |  |  |
| Imprimación serie sin silicato de zinc, imprimación epoxi rica en zinc, etc. | Recubrimientos epoxi, recubrimientos de caucho clorado, recubrimientos acrílicos, recubrimientos de poliuretano, recubrimientos de polietileno clorosulfonado, recubrimientos de polietileno con alto contenido de cloro, recubrimientos de red interpenetrantes, recubrimientos de polisiloxano, recubrimientos de fluororesina, recubrimientos de urushiol, etc. |  |  |  |

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Una buena preparación de la superficie y seguir la declaración del método / procedimiento de sistema recomendado de Maiqi es una recomendación ideal para la aplicación de la pintura antioxidante roja de hierro epoxi

La temperatura del sustrato no debe ser inferior a 5 ° C y al menos 3 ° C superior a la temperatura del punto de rocío del aire (la temperatura y la humedad relativa se medirán cerca del sustrato). Por lo general, se requiere una buena ventilación para asegurar un secado adecuado de la pintura.

Consiga una superficie buena y limpia eliminando todos los contaminantes mediante limpieza y secado. Todos los rastros de agentes desmoldantes deben eliminarse antes de pintar. Aplica una capa de imprimación

Aplicar una buena capa o dos manos nominales con un spray o rodillo adecuado y obtener la cobertura deseada.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Pulverización: pulverización sin aire o pulverización con aire. Se recomienda la pulverización sin aire a alta presión. Se debe prestar atención al ajuste de la viscosidad y la presión del aire del recubrimiento al rociar con aire. El diluyente no debe exceder el 10%; de lo contrario, el rendimiento del recubrimiento se verá afectado.

Recubrimiento con brocha: se recomienda su uso en prerrevestimientos y revestimientos de áreas pequeñas, pero debe alcanzar el espesor de película seca especificado.

Precaución: Una dilución excesiva podría provocar combaduras y escurrimientos.

Evite calentar hasta que la pintura esté completamente seca (a 20 ° C durante al menos 24 horas). La sal de zinc (también conocida como óxido blanco) se puede formar en la superficie de la imprimación rica en zinc, que no debe exponerse durante mucho tiempo antes de pintar. En la superficie con sal de zinc, se debe realizar el tratamiento de oxidación secundario y eliminar todas las impurezas.

.

SISTEMA DE PINTURA TÍPICO

| Pintura antioxidante roja de hierro epoxi Masterlock 78 • O según el asesoramiento técnico | Pintura antioxidante roja de hierro epoxi Masterlock 78 | Una sola copa |
| --- | --- | --- |

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

En condiciones secas y frescas, la estabilidad durante el almacenamiento puede durar hasta 18 meses en envases sellados originales.

MANEJO

Eliminación: según la orientación y las legislaciones de la autoridad local, por ejemplo, mediante vertedero controlado. En caso de duda, consulte con la autoridad local. No vaciar en desagües, alcantarillas u otros cursos de agua.

Precaución: Se recomienda encarecidamente no mantener abiertos los bidones medio usados, ya que forman una piel en la capa superior.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Evite el contacto con la piel y los ojos. Use ropa protectora adecuada, como overoles, gafas, mascarilla antipolvo y guantes. Usa una crema protectora. Son aplicables otras prácticas industriales.

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada en el área donde se aplica el producto. No respire los vapores o aerosoles.

MSDS está disponible a pedido para el manejo seguro de este producto.

PRIMEROS AUXILIOS

Ojos: En caso de salpicaduras accidentales, enjuague los ojos con agua tibia inmediatamente y obtenga atención médica.

Piel: Lave la piel concienzudamente con agua y jabón o con un limpiador industrial aprobado. NO USE solventes ni diluyentes.

Inhalación: Salga al aire libre, afloje el collar y mantenga al paciente en reposo.

Ingestión: En caso de ingestión accidental NO INDUZCA EL VÓMITO. Obtener de inmediato